| #### Електроди GEDIK WELDING для зварювання вуглецевих і низьколегованих сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Електроди з покриттям рутилу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування | #### Стандартизація |  | #### Хімічний склад |  |  | #### Механічні властивості наплавленого металу |  |  |  |
|  | #### AWS 5.18 | #### EN ISO 2560-A | #### C | #### Si | #### Mn |  |  |  |  |
| Електрод рутил-основного покриття великої товщини. Придатний для зварювання напірних труб. Гладкі зварні валики без підрізів. Тип струму AC (DC-). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRANIT | E 6013 | E 38 2 RB 12 | 0.08 | 0.2 | 0.5 | σт, МПа-380 | σв, МПа -470-570 | Δ, % - 24 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| ## Рутил - целюлозні електроди цієї групи широко застосовуються для зварювання виробів з низьколегованих або вуглецевих сталей на постійному і змінного струмі. Ефективна сварка вертикальних швів. Використовується також для зварювання закритих посудин і трубопроводів з обмеженнями по міцності зварних з'єднань до 500 МПа. Тип струму AC (DC-). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EGE | E 6013 | E 38 0 RC 12 | 0.08 | 0.4 | 0.5 | σт, МПа-380 | σв, МПа – 470-550 | Δ, % - 22 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| Цими електродами зварюють деталі з сталей, що містять вуглець більше одного відсотка або з низьколегованих сталей. Сварка проводиться як на преременном так і постійному струмі. Електроди даної марки не чутливі до іржі та інших поверхневих забруднень. Характеризуються низьким рівнем теплового впливу і розбризкування металу. Легким початковим і повторним порушенням дуги. Тип струму AC (DC-). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELIT | E 6013 | E 42 0 RR 12 | 0.07 | 0.3 | 0.5 | σт, МПа-420 | σв, МПа -510-610 | Δ, % - 22 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| ## Електроди цієї групи широко застосовуються для зварювання виробів з низьколегованих або вуглецевих сталей на постійному і змінного струмі. Тип струму AC (DC-). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PANTERA | E 6013 | E 42 0 RR 12 | 0.08 | 0.4 | 0.5 | σт, МПа-420 | σв, МПа – 510-610 | Δ, % - 22 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| Електроди цієї групи c рутил-целюлозним покриттям широко застосовуються для зварювання виробів з низьколегованих або вуглецевих сталей на постійному і змінного струмі. Вони дозволяють отримувати зварювальні шви з досить високою ударною в'язкістю і пластичністю. Їх можна використовувати в зігнутому вигляді для зварювання у важкодоступних місцях, так як їх покриття досить еластичною. Ефективні при зварюванні стельових і вертикальних швів. Використовуються при зварюванні трубопроводів (особливо кореня шва), цистерн і котлів. Тип струму AC (DC-). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUS | E 6013 | E 42 0 RC 11 | 0.07 | 0.3 | 0.4 | σт, МПа-420 | σв, МПа -510-610 | Δ, % - 22 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| Електродної покриття середньої товщини, що забезпечує стійкість електрода без деформації покриття електрода. Зручність використання при зварюванні матеріалів у важкодоступних місцях. Можливість сварки в вертикальному нижньому положенні. Тип струму AC (DC-). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STEP | E 6012 | E 42 0 RC 11 | 0.06 | 0.35 | 0.45 | σт, МПа-420 | σв, МПа -510-610 | Δ, % - 22 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| Електродної покриття, що забезпечує стійкість електрода без деформації покриття електрода. Можливість сварки в важкодоступних місцях. Можливість сварки в вертикальному положенні вниз. Тип струму AC (DC-). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTER | E 6013 | E 38 0 RC 11 | 0.06 | 0.3 | 0.5 | σт, МПа-390 | σв, МПа -470-590 | Δ, % - 22 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| Використовується для Armco Iron (С <0.02) сталей з дуже низьким вмістом вуглецю і кремнію, зварюванні оцинкованих ємностей і ванн, сварки виробів з гальванічно покриттям. Освіта бризок в невеликій кількості. Легко видаляються шлаки після сварки. Тип струму AC (DC-). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELIT ARMCO |  | E 35 A RR 12 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | σт, МПа-355 | σв, МПа -440-560 | Δ, % - 22 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| Стійкість до сильного струму. Висока ефективність сварки (близько 160%). Економія витрат на сварку з обробленням кромок і кутову сварку плоских крайок. Тип струму AC (DC-). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CEM | E 7024 | E 42 0 RR 53 | 0.07 | 0.4 | 0.7 | σт, МПа-420 | σв, МПа -510-610 | Δ, % - 22 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |

| ### Електроди з основним покриттям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування |  | #### Стандартизація |  | #### Хімічний склад |  |  |  | #### Механічні властивості наплавленого металу |  |  |  |
|  |  | #### AWS 5.18 | #### EN ISO 2560-A | #### C |  | #### Si | #### Mn |  |  |  |  |
| Дана марка електрода використовується в зварюванні конструкцій з ризиком утворення тріщин, зварювання товстих деталях і ремонтної зварюванні виробів з невідомих сталей і зварюванні високовуглецевих сталей. Для кореневого проходу рекомендується полярність постійного струму (-) Вимога повторної сушки протягом мінімум 2 годин при температурі від 300-350 ° C. Це основний електрод з нізководородним покриттям і з ККД ~ 110%. Тип струму DC (-) для кореневого проходу / інакше DC (+). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LASER B 43 |  | E 7016-1 H4 | E 38 4 B 42 H5 | 0.06 |  | 0.5 | 0.7 | σт, МПа-400 | σв, МПа – 490-600 | Δ, % - 24 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| Універсальний електрод c основним низько водневим покриттям, що гарантує відмінну зварюваність, висока якість і прекрасний зовнішній вигляд зварного шва. Характеризується низьким рівнем газоутворення і розбризкування металу під час зварювання, легким початковим і повторним порушенням дуги, видаленням шлакової кірки. Призначений для зварювання особливо відповідальних конструкцій з вуглецевих і низьколегованих сталей, що володіють високим ризиком утворення тріщин. Широко застосовується в машинобудуванні, суднобудуванні, будівництві мостів, автомобілебудуванні та ремонті сталевих конструкцій, характеристики яких невідомі. Так як електрод має не дуже чутливе покриття, він може використовуватися на будівельних майданчиках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LASER B 47 | E 7018 H4 |  | E 42 4 B 42 H5 |  | 0.07 | 05 | 1.0 | σт, МПа-420 | σв, МПа -510-600 | Δ, % - 24 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| Придатність для зварювання в мережі змінного струму. Придатний для зварювання у всіх просторових положеннях, за винятком зварювання у вертикальному нижньому положенні. Відмінна міцність і витривалість зварних з'єднань. Придатний для зварювання сталевих конструкцій, котлів, контейнерів, при зварюванні виробів машинобудування і суднобудування. Хороші результати при зварюванні забруднених і високовуглецевих сталей. Наплавляемие шари з дуже низьким вмістом водню. Ефективний при формуванні зварювальних буферних шарів при наплавленні високовуглецевих сталей. При цьому відновлення металу в шві складає 125%. Необхідність повторної сушки не менше 2-х годин при температурі 300-350 ˚С. Тип струму AC DC (+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LASER B 47-A | E 7016-1 H4 |  | E 42 4 B 32 H5 |  | 0.07 | 0.6 | 1.0 | σт, МПа-420 | σв, МПа -500-610 | Δ, % - 24 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| Придатний для використання при зварюванні у всіх просторових положеннях, за винятком зварювання у вертикальному нижньому положенні. Відмінна міцність і витривалість зварних з'єднань. Придатний для зварювання сталевих конструкцій, котлів, контейнерів, ефективний в машинобудування і будівництві висотних конструкцій, а також для зварювання забруднених і високовуглецевих сталей. Придатність для формування зварювальних буферних шарів при наплавленні високовуглецевих сталей. Зварні наплавлення з дуже низьким вмістом водню Відновлення металу шва близько 110%. Необхідність повторної сушки протягом мінімум 2 годин при температурі від 300-350 ° C. Тип струму DC (+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LASER B 50 | E 7018-1 H4 |  | E 42 5 B 42 H5 |  | 0.08 | 0.5 | 1.1 | σт, МПа-420 | σв, МПа -510-630 | Δ, % - 24 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| Придатний для використання при зварюванні у всіх просторових положеннях, за винятком зварювання у вертикальному нижньому положенні. Висока пластичність при низьких температурах до -50 ° C. Придатний для використання при зварюванні забруднених і високовуглецевих сталей. Зварні наплавлення з дуже низьким вмістом водню. Високоякісні зварювальні метали з більш високими показниками міцності. Необхідність повторної сушки протягом мінімум 2 годин при температурі від 300-350 ° C. Тип струму DC (+). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LASER B 55 | E 7018-1 H4 |  | E 46 5 B 42 H5 |  | 0.08 | 0.4 | 1.4 | σт, МПа-460 | σв, МПа - 530-650 | Δ, % - 24 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| Застосовується при зварюванні дрібнозернистої високоміцної сталі і при зварюванні деталей при низьких температурах до (- 60) C °. Застосовується для більш безпечної зварювання при з'єднанні товстих і масивних деталей. Зварювальний продуктивність металоконструкцій з продуктивністю 120%. Необхідність повторної сушки протягом мінімум 2 годин при температурі від 300-350 ° C. Тип струму DC (+). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LASER B 55-S | E 7018-1 H4 |  | E 46 6 B 42 H5 |  | 0.08 | 0.4 | 1.4 | σт, МПа-460 | σв, МПа -530-650 | Δ, % - 24 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| Придатний для використання при зварюванні у всіх просторових положеннях, за винятком зварювання у вертикальному нижньому положенні. Відмінна міцність і витривалість зварних з'єднань. Придатний для зварювання сталевих конструкцій, котлів, контейнерів, при зварюванні виробів машинобудування і суднобудування. Хороші результати при зварюванні забруднених і високовуглецевих сталей. Судини під тиском, що використовуються у виробництві. Придатність для формування зварювальних буферних шарів при наплавленні високовуглецевих сталей. Зварні наплавлення з дуже низьким вмістом водню. Необхідність повторної сушки протягом мінімум 2 годин при температурі від 300-350 ° C. Тип струму DC (+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LASER B 60 | E 7018 H4 |  | E 42 4 B 42 H5 |  | 0.08 | 0.6 | 1.2 | σт, МПа-420 | σв, МПа- 520-630 | Δ, % - 24 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |

| ### Електроди з целюлозним покриттям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування | #### Стандартизація |  |  | #### Хімічний склад |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### Механічні властивості наплавленого металу |  |  |  |  |  |
|  | #### AWS 5.18 | #### EN ISO 14343-A |  | #### C |  | #### Si |  | #### Mn |  |  | #### Mo | #### Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Придатність для використання при зварюванні трубопроводів великого діаметра для сирої нафти, природного газу і води, а також для кореневого шва або наплавлення судів, резервуарів, котлів та сталевих конструкцій. Глибокий проплав при зварюванні у всіх положеннях. Найбільш підходить для зварювання у вертикальному нижньому положенні. Можливість використання в високосірчистої газі - включаючи додатки (згідно HIC Test NACE TM-0284). Тип струму DC (-) для кореневого проходу / інакше DC (+). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINK 6010 | E 6013 | E 38 3 C 21 |  | 0.12 |  | 0.2 |  | 0.6 |  |  | 0.3 |  |  | σт, МПа-380 |  | σв, МПа -470-540 |  | Δ, % - 22 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| Застосовується для кореневих і присадних проходів у всіх положеннях зварювання високоміцних сталей, складальних трубопроводів, закритих резервуарів і котлів, сталевих конструкцій. Глибоке проникнення, особливо (отримане) у вертикальному положенні вниз. DC (+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINK 7010-G | E 7010-G | E 42 2 Mo C 21 |  | 0.10 |  | 0.15 |  | 0.4 |  |  |  |  |  | σт, МПа-420 |  | σв, МПа -510-590 |  | Δ, % - 22 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| Придатний для використання при зварюванні високоміцних сталевих трубопроводів великого діаметру і особливо для гарячих, присадних і заглушок. Глибоке проникнення, особливо (отримане) у вертикальному положенні вниз. Для кореневого проходу рекомендується використовувати електрод GeKa LINK 6010. DC (+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINK 7010-P1 | E 6013 | E42 3 C 21 |  | 0.15 |  | 0.2 |  | 1.0 |  |  |  |  |  | σт, МПа-420 |  | σв, МПа -500-640 |  | Δ, % - 22 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| Можливість використання у всіх положеннях зварювання стиків трубопроводів з високоміцної низьколегованої сталі. Можливість використання при зварюванні у всіх положеннях, особливо в вертикальному нижньому положенні. Можливість використання в високосірчистої газі - включаючи додатки (згідно HIC Test NACE TM-0284). Для зварювання кореневого проходу рекомендується GeKa LINK 6010. DC (+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINK 8010-G | E 8010-G | E Z 46 3 Mo C 21 |  | 0.14 |  | 0.2 |  | 0.9 |  |  | 0.15 | 0.2 |  | σт, МПа-460 |  | σв, МПа -550-650 |  | Δ, % - 20 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| Можливість використання у всіх положеннях зварювання стиків трубопроводів з високоміцної низьколегованої сталі. Можливість використання при зварюванні у всіх положеннях, особливо в вертикальному нижньому положенні. Може використовуватися в високосірчистих газах. Для зварювання кореневого проходу рекомендується GeKa LINK 6010. DC (+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINK 8010-P1 | E 8010-P1 | E 46 3 1 Ni C 21 |  | 0.14 |  | 0.2 |  | 0.9 |  |  |  | 0.6 |  | σт, МПа-460 |  | σв, МПа -550-650 |  | Δ, % - 20 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| Зварювальні дроту GEDIK WELDING для зварювання вуглецевих і низьколегованих сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування | Стандартизація |  |  | Хімічний склад |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Механічні властивості наплавленого металу |  |  |  |  |  |
|  | AWS 5.18 | EN ISO 2560-A |  | C |  | Si | Mn |  | Ti | Zr |  |  | Al |  |  |  |  |  |  |
| Зварювання тонкостінних деталей. Сварка кореневого проходу. Сварка оцинкованих виробів. Зварювання труб. Захисні гази: TIG; Ar MAG; 20% CO2 - 80% Ar або чистий CO2. TIG (DC -) / (MAG (DC +). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SG1 | ER 70S-3 |  | G2Si |  | 0.10 | 0.6 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | σт, МПа-400 |  | σв, МПа -530 | Δ, % - 22 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| Дріт для зварювання м'яких і низьколегованих сталей, а також тонкостінних матеріалів. Завдяки потрійного раскислению алюмінієм, титаном і цирконієм, а також марганцем і кремнієм, дріт здатна виробляти ефективні зварні шви, коли зварювальна сталь іржава, брудна, пофарбована грунтовка. Рекомендується для зварювання труб і кореневих проходів при будівництві важких судів. Також для зварювання сталей, поверхня яких буде покрита (наприклад, оцинкована і т. Д.). Захисні гази: TIG - 100% Ar. / Для MAG можна використовувати суміш Ar + CO2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SG 70 S-2 | ER 70S-2 |  | G2Ti |  | 0.05 | 0.55 | 1.1 |  | 0.12 | 0.07 |  |  | 0.11 |  | σт, МПа-400 |  | σв, МПа -480 | Δ, % - 22 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| Металоконструкції і машинобудування. Сварка судів, котелень, трубних деталей. Зварювання тонкостінних сталей. Сварка тонких листів в автомобільній промисловості. Ідеальна плавна подача, відмінні зварювальні характеристики. Захисні гази: MAG; Суміш газів Ar + CO2, TIG - 100% Ar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SG2 | ER 70 S-6 |  | G3Si1 |  | 0.18 | 0.85 | 1.45 |  |  |  |  |  |  |  | σт, МПа-420 |  | σв, МПа -500-640 | Δ, % - 22 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |
| Використовується для тих же цілей зварювання, що і SG2. Її міцність підвищується за рахунок збільшення Si-Mn. Низьке розбризкування, хоча використовується в атмосфері CO2. Відмінна подача дроту. Захисні гази: MAG; Суміш газів Ar + CO2, TIG -% 100 Ar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SG3 | ER 70 S-6 |  | G4Si1 |  | 0.10 | 1.0 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  | σт, МПа-460 |  | σв, МПа -540-680 | Δ, % - 22 | Робота удару KV, Дж (+20˚С -47) |