| #### Электроды GEDIK WELDING для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Электроды с рутиловым покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | #### Стандартизация |  | #### Химический состав |  |  | #### Механические свойства наплавленного металла |  |  |  |
|  | #### AWS 5.18 | #### EN ISO 2560-A | #### C | #### Si | #### Mn |  |  |  |  |
| Электрод рутил-основного покрытия большой толщины. Пригоден для сварки напорных труб. Гладкие сварные валики без подрезов. Тип тока AC (DC-). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GRANIT | E 6013 | E 38 2 RB 12 | 0.08 | 0.2 | 0.5 | σт, МПа-380 | σв, МПа -470-570 | Δ, % - 24 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| ## Рутил - целлюлозные электроды этой группы широко применяются для сварки изделий из низколегированных либо углеродистых сталей на постоянном и переменном токе. Эффективная сварка вертикальных швов. Используется также для сварки закрытых сосудов и трубопроводов с ограничениями по прочности сварных соединений до 500 Мпа. Тип тока AC (DC-). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EGE | E 6013 | E 38 0 RC 12 | 0.08 | 0.4 | 0.5 | σт, МПа-380 | σв, МПа – 470-550 | Δ, % - 22 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| Этими электродами сваривают детали из сталей, содержащих углерод больше одного процента или из низколегированных сталей. Сварка производится как на преременном так и постоянном токе. Электроды данной марки не чувствительны к ржавчине и другим поверхностным загрязнениям. Характеризуются низким уровнем теплового влияния и разбрызгивания металла. Легким первоначальным и повторным возбуждением дуги. Тип тока AC (DC-). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELIT | E 6013 | E 42 0 RR 12 | 0.07 | 0.3 | 0.5 | σт, МПа-420 | σв, МПа -510-610 | Δ, % - 22 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| ## Электроды этой группы широко применяются для сварки изделий из низколегированных либо углеродистых сталей на постоянном и переменном токе. Тип тока AC (DC-). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PANTERA | E 6013 | E 42 0 RR 12 | 0.08 | 0.4 | 0.5 | σт, МПа-420 | σв, МПа – 510-610 | Δ, % - 22 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| Электроды этой группы c рутил-целлюлозным покрытием широко применяются для сварки изделий из низколегированных либо углеродистых сталей на постоянном и переменном токе. Они позволяют получать сварочные швы с достаточно высокой ударной вязкостью и пластичностью. Их можно использовать в согнутом виде для сварки в труднодоступных местах, так как их покрытие достаточно эластичное. Эффективны при сварке потолочных и вертикальных швов. Используются при сварке трубопроводов (особенно корня шва), цистерн и котлов. Тип тока AC (DC-). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTUS | E 6013 | E 42 0 RC 11 | 0.07 | 0.3 | 0.4 | σт, МПа-420 | σв, МПа -510-610 | Δ, % - 22 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| Электродное покрытие средней толщины, обеспечивающее гибкость стержня электрода без деформации покрытия электрода. Удобство использования при сварке материалов в труднодоступных местах. Возможность сварки в вертикальном нижнем положении. Тип тока AC (DC-). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STEP | E 6012 | E 42 0 RC 11 | 0.06 | 0.35 | 0.45 | σт, МПа-420 | σв, МПа -510-610 | Δ, % - 22 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| Электродное покрытие, обеспечивающее гибкость стержня электрода без деформации покрытия электрода. Возможность сварки в труднодоступных местах. Возможность сварки в вертикальном положении вниз. Тип тока AC (DC-). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTER | E 6013 | E 38 0 RC 11 | 0.06 | 0.3 | 0.5 | σт, МПа-390 | σв, МПа -470-590 | Δ, % - 22 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| Используется для Armco Iron (С <0.02 ) сталей с очень низким содержанием углерода и кремния, сварке оцинкованых емкостей и ванн, сварки изделий с гальваническим покрытием. Образование брызг в небольшом количестве. Легко удаляемые шлаки после сварки. Тип тока AC (DC-). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ELIT ARMCO |  | E 35 A RR 12 | 0.05 | 0.2 | 0.3 | σт, МПа-355 | σв, МПа -440-560 | Δ, % - 22 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| Устойчивость к сильному току. Высокая эффективность сварки (около 160%). Экономия затрат на сварку с разделкой кромок и угловую сварку плоских кромок. Тип тока AC (DC-). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CEM | E 7024 | E 42 0 RR 53 | 0.07 | 0.4 | 0.7 | σт, МПа-420 | σв, МПа -510-610 | Δ, % - 22 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |

| ### Электроды с основным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | #### Стандартизация |  | #### Химический состав |  |  |  | #### Механические свойства наплавленного металла |  |  |  |
|  |  | #### AWS 5.18 | #### EN ISO 2560-A | #### C |  | #### Si | #### Mn |  |  |  |  |
| Данная марка электрода используется в сварке конструкций с риском образования трещин, сварке толстых деталях и ремонтной сварке изделий из неизвестных сталей и сварке высокоуглеродистых сталей. Для корневого прохода рекомендуется полярность постоянного тока (-) Требование повторной сушки в течение минимум 2 часов при температуре от 300-350 ° C. Это основной электрод с низководородным покрытием и с КПД ~ 110%. Тип тока DC (-) для корневого прохода/иначе DC (+). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LASER B 43 |  | E 7016-1 H4 | E 38 4 B 42 H5 | 0.06 |  | 0.5 | 0.7 | σт, МПа-400 | σв, МПа – 490-600 | Δ, % - 24 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| Универсальный электрод c основным низко водородным покрытием, гарантирующий отличную свариваемость, высокое качество и прекрасный внешний вид сварного шва. Характеризуется низким уровнем газообразования и разбрызгивания металла во время сварки, легким первоначальным и повторным возбуждением дуги, удалением шлаковой корки. Предназначен для сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, обладающих высоким риском образования трещин. Широко применяется в машиностроении, судостроении, строительстве мостов, автомобилестроении и ремонте стальных конструкций, характеристики которых неизвестны. Так как электрод имеет не очень чувствительное покрытие, он может использоваться на строй площадках. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LASER B 47 | E 7018 H4 |  | E 42 4 B 42 H5 |  | 0.07 | 05 | 1.0 | σт, МПа-420 | σв, МПа -510-600 | Δ, % - 24 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| Пригодность для сварки в сети переменного тока. Пригоден для сварки во всех пространственных положениях, за исключением сварки в вертикальном нижнем положении. Отличная прочность и выносливость сварных соединений. Пригоден для сварки стальных конструкций, котлов, контейнеров, при сварке изделий машиностроения и судостроения. Хорошие результаты при сварке загрязненных и высокоуглеродистых сталей. Наплавляемые слои с очень низким содержанием водорода. Эффективен при формировании сварочных буферных слоев при наплавке высокоуглеродистых сталей. При этом восстановление металла в шве составляет 125%. Необходимость повторной сушки не менее 2х часов при температуре 300-350 ˚С. Тип тока AC DC (+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LASER B 47-A | E 7016-1 H4 |  | E 42 4 B 32 H5 |  | 0.07 | 0.6 | 1.0 | σт, МПа-420 | σв, МПа -500-610 | Δ, % - 24 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| Пригоден для использования при сварке во всех пространственных положениях, за исключением сварки в вертикальном нижнем положении. Отличная прочность и выносливость сварных соединений. Пригоден для сварки стальных конструкций, котлов, контейнеров, эффективен в машиностроения и строительстве высотных конструкций, а также для сварки загрязненных и высокоуглеродистых сталей. Пригодность для формирования сварочных буферных слоев при наплавке высокоуглеродистых сталей. Сварные наплавки с очень низким содержанием водорода Восстановление металла шва около 110%. Необходимость повторной сушки в течение минимум 2 часов при температуре от 300-350 ° C. Тип тока DC (+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LASER B 50 | E 7018-1 H4 |  | E 42 5 B 42 H5 |  | 0.08 | 0.5 | 1.1 | σт, МПа-420 | σв, МПа -510-630 | Δ, % - 24 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| Пригоден для использования при сварке во всех пространственных положениях, за исключением сварки в вертикальном нижнем положении. Высокая пластичность при низких температурах до -50 ° C. Пригоден для использования при сварке загрязненных и высокоуглеродистых сталей. Сварные наплавки с очень низким содержанием водорода. Высококачественные сварочные металлы с более высокими показателями прочности. Необходимость повторной сушки в течение минимум 2 часов при температуре от 300-350 ° C. Тип тока DC (+). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LASER B 55 | E 7018-1 H4 |  | E 46 5 B 42 H5 |  | 0.08 | 0.4 | 1.4 | σт, МПа-460 | σв, МПа - 530-650 | Δ, % - 24 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| Применяется при сварке мелкозернистой высокопрочной стали и при сварке деталей при низких температурах до (- 60) C°. Применяется для более безопасной сварки при соединении толстых и массивных деталей. Сварочная производительность металлоконструкций с производительностью 120%. Необходимость повторной сушки в течение минимум 2 часов при температуре от 300-350 ° C. Тип тока DC (+). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LASER B 55-S | E 7018-1 H4 |  | E 46 6 B 42 H5 |  | 0.08 | 0.4 | 1.4 | σт, МПа-460 | σв, МПа -530-650 | Δ, % - 24 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| Пригоден для использования при сварке во всех пространственных положениях, за исключением сварки в вертикальном нижнем положении. Отличная прочность и выносливость сварных соединений. Пригоден для сварки стальных конструкций, котлов, контейнеров, при сварке изделий машиностроения и судостроения. Хорошие результаты при сварке загрязненных и высокоуглеродистых сталей. Сосуды под давлением, используемые в производстве. Пригодность для формирования сварочных буферных слоев при наплавке высокоуглеродистых сталей. Сварные наплавки с очень низким содержанием водорода. Необходимость повторной сушки в течение минимум 2 часов при температуре от 300-350 ° C. Тип тока DC (+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LASER B 60 | E 7018 H4 |  | E 42 4 B 42 H5 |  | 0.08 | 0.6 | 1.2 | σт, МПа-420 | σв, МПа- 520-630 | Δ, % - 24 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |

| ### Электроды с целлюлозным покрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | #### Стандартизация |  |  | #### Химический состав |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### Механические свойства наплавленного металла |  |  |  |  |  |
|  | #### AWS 5.18 | #### EN ISO 14343-A |  | #### C |  | #### Si |  | #### Mn |  |  | #### Mo | #### Ni |  |  |  |  |  |  |  |
| Пригодность для использования при сварке трубопроводов большого диаметра для сырой нефти, природного газа и воды, а также для корневого шва или наплавки судов, резервуаров, котлов и стальных конструкций. Глубокий проплав при сварке во всех положениях. Наиболее подходит для сварки в вертикальном нижнем положении. Возможность использования в высокосернистом газе - включая приложения (согласно HIC Test NACE TM-0284). Тип тока DC (-) для корневого прохода/иначе DC (+). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINK 6010 | E 6013 | E 38 3 C 21 |  | 0.12 |  | 0.2 |  | 0.6 |  |  | 0.3 |  |  | σт, МПа-380 |  | σв, МПа -470-540 |  | Δ, % - 22 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| Применяется для корневых и присадочных проходов во всех положениях сварки высокопрочных сталей, сборочных трубопроводов, закрытых резервуаров и котлов, стальных конструкций. Глубокое проникновение, особенно (полученное) в вертикальном положении вниз. DC (+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINK 7010-G | E 7010-G | E 42 2 Mo C 21 |  | 0.10 |  | 0.15 |  | 0.4 |  |  |  |  |  | σт, МПа-420 |  | σв, МПа -510-590 |  | Δ, % - 22 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| Пригоден для использования при сварке высокопрочных стальных трубопроводов большого диаметра и особенно для горячих, присадочных и заглушек. Глубокое проникновение, особенно (полученное) в вертикальном положении вниз. Для корневого прохода рекомендуется использовать электрод GeKa LINK 6010. DC (+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINK 7010-P1 | E 6013 | E42 3 C 21 |  | 0.15 |  | 0.2 |  | 1.0 |  |  |  |  |  | σт, МПа-420 |  | σв, МПа -500-640 |  | Δ, % - 22 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| Возможность использования во всех положениях сварки стыков трубопроводов из высокопрочной низколегированной стали. Возможность использования при сварке во всех положениях, особенно в вертикальном нижнем положении. Возможность использования в высокосернистом газе - включая приложения (согласно HIC Test NACE TM-0284). Для сварки корневого прохода рекомендуется GeKa LINK 6010. DC (+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINK 8010-G | E 8010-G | E Z 46 3 Mo C 21 |  | 0.14 |  | 0.2 |  | 0.9 |  |  | 0.15 | 0.2 |  | σт, МПа-460 |  | σв, МПа -550-650 |  | Δ, % - 20 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| Возможность использования во всех положениях сварки стыков трубопроводов из высокопрочной низколегированной стали. Возможность использования при сварке во всех положениях, особенно в вертикальном нижнем положении. Может использоваться в высокосернистых газах. Для сварки корневого прохода рекомендуется GeKa LINK 6010. DC (+) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LINK 8010-P1 | E 8010-P1 | E 46 3 1 Ni C 21 |  | 0.14 |  | 0.2 |  | 0.9 |  |  |  | 0.6 |  | σт, МПа-460 |  | σв, МПа -550-650 |  | Δ, % - 20 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| Сварочные проволоки GEDIK WELDING для сварки углеродистых и низколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Стандартизация |  |  | Химический состав |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Механические свойства наплавленного металла |  |  |  |  |  |
|  | AWS 5.18 | EN ISO 2560-A |  | C |  | Si | Mn |  | Ti | Zr |  |  | Al |  |  |  |  |  |  |
| Сварка тонкостенных деталей. Сварка корневого прохода. Сварка оцинкованных изделий. Сварка труб. Защитные газы: TIG; Ar MAG; 20% CO2 - 80% Ar или чистый CO2. TIG (DC-)/ (MAG (DC+). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SG1 | ER 70S-3 |  | G2Si |  | 0.10 | 0.6 | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  | σт, МПа-400 |  | σв, МПа -530 | Δ, % - 22 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| Проволока для сварки мягких и низколегированных сталей, а также тонкостенных материалов. Благодаря тройному раскислению алюминием, титаном и цирконием, а также марганцем и кремнием, проволока способна производить эффективные сварные швы, когда свариваемая сталь ржавая, грязная, окрашенная грунтовка. Рекомендуется для сварки труб и корневых проходов при строительстве тяжелых судов. Также для сварки сталей, поверхность которых будет покрыта (например, оцинкованная и т. д.). Защитные газы: TIG - 100% Ar. / Для MAG можно использовать смесь Ar + CO2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SG 70 S-2 | ER 70S-2 |  | G2Ti |  | 0.05 | 0.55 | 1.1 |  | 0.12 | 0.07 |  |  | 0.11 |  | σт, МПа-400 |  | σв, МПа -480 | Δ, % - 22 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| Металлоконструкции и машиностроение. Сварка судов, котельных, трубных деталей. Сварка тонкостенных сталей. Сварка тонких листов в автомобильной промышленности. Идеальная плавная подача, отличные сварочные характеристики. Защитные газы: MAG; Смесь газов Ar + CO2, TIG - 100% Ar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SG2 | ER 70 S-6 |  | G3Si1 |  | 0.18 | 0.85 | 1.45 |  |  |  |  |  |  |  | σт, МПа-420 |  | σв, МПа -500-640 | Δ, % - 22 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |
| Используется для тех же целей сварки, что и SG2. Ее прочность повышается за счет увеличения Si-Mn. Низкое разбрызгивание, хотя используется в атмосфере CO2. Отличная подача проволоки. Защитные газы: MAG; Смесь газов Ar + CO2, TIG - % 100 Ar. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SG3 | ER 70 S-6 |  | G4Si1 |  | 0.10 | 1.0 | 1.7 |  |  |  |  |  |  |  | σт, МПа-460 |  | σв, МПа -540-680 | Δ, % - 22 | Работа удара KV, Дж (+20˚С -47) |